| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

МАСЛО ДЛЯ ГИДРООБЪЕМНЫХ ПЕРЕДАЧ МГЕ-46В

(ТУ 38.001347-00 Изм.9 от 27.02.2012)

Применение: Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В предназначено для гидравлических систем сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 30 (350) с кратковременным повышением до 42 (420) МПа (кгс/ см2).

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с:при 100°С, не менее | 6,0 | ГОСТ 33-2000 |
|  | при 40°С | 41,4 - 50,6 |  |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 90 | ГОСТ 25371-97 |
| 3 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | 0,7 - 1,5 | ГОСТ 11362-96 и п.4.2 ТУ 38.00134700 |
| 4 | Температура застывания, °С, не выше | -32 | ГОСТ 20287-91 |
| 5 | Температура вспышки, определяемая в открытомтигле, °С, не ниже | 190 | ГОСТ 4333-87 |
| 6 | Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре (20±5)°С: показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2 Н (20 кгс) в течение 1 ч, мм, не более | 0,45 | ГОСТ 9490-75 |
| 7 | Стабильность против окисления:- массовая доля осадка в масле после окисления,%, не более | 0,05 | ГОСТ 981-75 и п.4.3 ТУ 38.001347-00 |
| 8 | - изменение кислотного числа в окисленном масле по сравнению со свежим, мг КОН на 1 г масла,не более | 0,15 | ГОСТ 11362-96 и п.4.2. ТУ 38.001347-00 |
| 9 | Испытание на коррозию в течение 3-х час. при 100°С на пластинке из меди марки М2 по ГОСТ 859, баллы, не более | 1a | ГОСТ 2917-76 и п.4.4. ТУ 38.001347-00 |
| 10 | Изменение массы резины марки УИМ-1 в масле в течение 72 час. при 80°С, %, не более | 4,0 | ГОСТ 9.030-74 метод А |
| 11 | Плотность при 15°С, кг/м3, не более | 894 | ГОСТ Р 51069-97 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.