| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

Масла компрессорные

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ КС-19

ГОСТ 9243-75 Изм.5 от 06.07.2012

Сертификат соответствия: ВY/112 0 3.03.028 00067 до 29.07.2016

Применение: масло КС-19 предназначено для смазывания поршневых и ротационных компрессоров и воздуходувок.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С, сСт | 18 - 22 | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 85 | ГОСТ 25371-97 |
| 3 | Коксуемость, %, не более | 0,5 | ГОСТ 19932-99 |
| 4 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,02 | ГОСТ 5985-79 |
| 5 | Кислотное число, мг КОН на 1 г окисленного масла, не более | 0,5 | ГОСТ 981-75 |
| 6 | Зольность, %, не более | 0,005 | ГОСТ 1461-75 |
| 7 | Содержание серы, %, не более | 1,1 | ГОСТ 1437-75 |
| 8 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 7,0 | ГОСТ 20284-74 |
| 9 | Температура вспышки в открытом тигле, °С,не ниже | 260 | ГОСТ 4333-87 |
| 10 | Темпеpатуpа застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 11 | Коррозионность на пластинках из свинца марок C1 или C2 по ГОСТ 3778-77, г/м2, не более | 10 | ГОСТ 20502-75 |
| 12 | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,905 | ГОСТ 3900-85 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.