| 211440, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211440, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

масла Трансмиссионные

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ НАФТАН ТИ5-1 (SAE 80W-90; API GL-5)

ТУ РБ 300220696.007-2002 Изм.4 от 06.10.2011

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00251 до 17.04.2014

Масло нового поколения «НАФТАН ТИ5-1» изготовлено на основе высококачественных лучших базовых масел с добавлением многофункциональных присадок ведущих мировых производителей.

Применение: масло ТИ5-1 предназначено для смазки агрегатов трансмиссий отечественных и зарубежных автомобилей, в которых рекомендовано использование трансмиссионных масел с требованиями по  API  GL -5.

Основные преимущества:

- предотвращает износ поверхностей трения за счет образования стойкой масляной пленки между ними;

- снижает потери на трение в зубчатых зацеплениях;

- эффективно отводит тепло от поверхностей трения;

- удаляет продукты износа из зон трения;

- защищает детали от коррозии;

- снижает ударные нагрузки на шестерни, вибрации и шум, уплотняя зазоры между поверхностями трения.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, не менее | 15,0 | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 90 | ГОСТ 25371-97 |
| 3 | Температура вспышки, определяемая в открытомтигле, °С, не ниже | 180 | ГОСТ 4333-87 |
| 4 | Температура застывания, °С, не выше | -30 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 7 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 | ГОСТ 3900-85 |

Фасовка: 1.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211440, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211440, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

масла Трансмиссионные

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ НАФТАН ТИ5-2 (SAE 85W-90; API GL-5)

ТУ РБ 300220696.007-2002 Изм.4 от 06.10.2011

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00251 до 17.04.2014

Масло нового поколения «НАФТАН ТИ5-2» изготовлено на основе высококачественных лучших базовых масел с добавлением многофункциональных присадок ведущих мировых производителей.

Применение: масло «НАФТАН ТИ5-2» предназначено для смазки агрегатов трансмиссий отечественных и зарубежных автомобилей, в которых рекомендовано использование трансмиссионных масел с требованиями по API  GL -5. Основные преимущества:

Основные преимущества:

- предотвращает износ поверхностей трения за счет образования стойкой масляной пленки между ними;

- снижает потери на трение в зубчатых зацеплениях;

- эффективно отводит тепло от поверхностей трения;

- удаляет продукты износа из зон трения;

- защищает детали от коррозии;

- снижает ударные нагрузки на шестерни, вибрации и шум, уплотняя зазоры между поверхностями трения.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, не менее | 16,5 | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 90 | ГОСТ 25371-97 |
| 3 | Температура вспышки, определяемая в открытомтигле, °С, не ниже | 180 | ГОСТ 4333-87 |
| 4 | Температура застывания, °С, не выше | -25 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 7 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 | ГОСТ 3900-85 |

Фасовка: 1.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211440, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211440, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

масла Трансмиссионные

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ТЭп-15

ГОСТ 23652-79 Изм.8 от 06.07.2012

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03. 028 01666 до 08.04.2015

Применение: масло трансмиссионное ТЭп-15 предназначено для сельскохозяйственной техники.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,950 | ГОСТ 3900-85 |
| 2 | Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,0 - 16,0 | ГОСТ 33-2000 |
| 3 | Вязкость динамическая при температуре минус 15 °С, Па*с, не более | 200 | СТБ 1419-2003 |
| 4 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 185 | ГОСТ 4333-87 |
| 5 | Температура застывания, °С, не выше | -18 | ГОСТ 20287-91 |
| 6 | Зольность, %, не менее | 0,3 | ГОСТ 1461-75 п. 5.3 ГОСТ 23652-79 |
| 7 | Массовая доля активных элементов за счет присадок, %:фосфора, не менее | 0,06 | ГОСТ 9827-75 |
|  | серы, не более | 3,0 | ГОСТ 1431-85 |
| 8 | Трибологические характеристики на четырехшариковой машине :показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40кгс) при (20±5)°С в течение 1 ч, мм, не более | 0,55 | ГОСТ 9490-75 |
| 19 | Совместимость с резиной марки УИМ- 1(изменение объема), % | 4 - 10 | ГОСТ 9.030-74 метод А с дополнением по п. 5.9 ГОСТ 23652-79 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.